OEL-KLEEN ABSO´NET SUPERIOR SPECIAL

Opis

Sorbent na bazie kalcynowanego Attapulgitu, klasyfikowany jako sorbent Typ III, R. Jest to produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania na drogach i autostradach, potwierdzony niemiecką normą DEKRA i francuską NF P 98-190. Wyróżnia się ekstremalnie wysoką siłą ssania.

Kluczowe Właściwości i Zalety

- Wysoka siła ssania.

- Niepalny i nietoksyczny.

- Odporny na ścieranie mechaniczne i nisko pylący.

- Niebarwiący.

- Po absorpcji cieczy powierzchnia pozostaje bezpieczna, czysta, sucha i gotowa do użytku.

- Dzięki formie granulatu, dociera do wszelkich zagłębień.

- Okazuje się być użyteczny wobec wielu chemikaliów.

Obszar Zastosowania

Przeznaczony do wszechstronnego użytku, także w trudnych warunkach:

- Stacje paliw, garaże, bazy budowlane.

- Lotniska i dworce kolejowe

- Służby ratunkowe, straż pożarna i jednostki wojskowe.

- Firmy sprzątające i transportowe

- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Parametry Techniczne i Chemiczne

- Baza Chemiczna: Attapulgit – Krzemian magnezu i aluminium.

- Forma/Kolor: Granulat, ciemnobeżowy.

- Ziarnistość: 0,6 – 1,2 mm.

- Gęstość Nasypowa: 440 g/l.

- Odczyn pH: 9,5 ± 0,5 (zasadowy).

- Absorpcja: 1 litr sorbentu wiąże 0,53 litra oleju (bez nacisku).

Jego zdolność absorpcyjna jest precyzyjnie określona: 1 litr sorbentu wiąże 0,44 litra oleju opałowego. Produkt jest dostępny w różnych wariantach opakowań, co przekłada się na konkretną wydajność:

- Worek 10 kg: absorbuje ok. 10 litrów oleju.

- Worek 20 kg: absorbuje ok. 20 litrów oleju.

- Worek 18 kg (wersja PLUS): absorbuje ok. 13 litrów oleju, posiada grubszą granulację (0,6 – 3,4 mm).

Ograniczenia i Uwagi Bezpieczeństwa

- Należy zachować ostrożność przy stosowaniu silnych kwasów.

- Przed każdym szerokim zastosowaniem zalecany jest wcześniejszy test na jego przydatność.