OEL-KLEEN KERASORB (Seria Standard, Super, Superplus)

Opis

Sorbent mineralny  Typ R  oparty na Molerze kalcynowana ziemia okrzemkowa. Jest to granulat chemicznie inertny (obojętny), który szybko i bezpiecznie kapsułkuje rozlane ciecze w swojej porowatej strukturze.

Kluczowe Właściwości i Zalety

- Chemicznie inertny (obojętny), co zapewnia bezpieczne stosowanie z wieloma cieczami.

- Szybko działa, natychmiastowo absorbując i kapsułkując płyny w porowatej strukturze.

- Posiada certyfikat „MPA-NRW TYP R”, co świadczy o jego dopuszczeniu i wysokiej jakości na powierzchniach komunikacyjnych.

- Niepalny.

- Bezzapachowy.

Obszar Zastosowania

Szybkie usuwanie wielu rodzajów płynów z powierzchni stałych.

- Oleje mineralne, oleje hydrauliczne.

- Woda i chemikalia.

Parametry Techniczne i Chemiczne

- Baza Chemiczna: Kalcynowana ziemia okrzemkowa.

- Forma: Granulat, bezzapachowy.

- pH (10% Suspension): Kerasorb Standard: 7 (neutralny). Kerasorb Super/Superplus: 5,5 (lekko kwaśny).

- Temperatura Topnienia: 1400–1450 °C (Standard); > 1360 °C (Super/Superplus).

- Gęstość względna: 2,2 g/cm³ lub 2,3 g/cm³.

Ograniczenia i Uwagi Bezpieczeństwa

- Niezgodny z kwasem fluorowodorowym.

- Zaleca się  wykonać test przydatności na miejscu przy stosowaniu dla chemikaliów.